Техническое задание.

Техническое задание гидроизоляции цокольного этажа жилого дома переменной этажности.

Наименование объекта: «Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь строительства) в составе комплекса жилых домов по адресу: Московская область, Ленинский район, Городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново.

Заказчик: ООО «Брусника Москва».

Генпроектировщик: ООО «Сфера – Мск».

Назначение здания: Жилой дом переменной этажности с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже.

Характеристика строящегося здания: Вновь возводимое.

Исходная документация для выполнения технического задания:

1. Проект 03-01/17 – АР 4

Общие требования к выполнению технического задания:

При устройстве оклеечной гидроизоляции, в два слоя, должны соблюдаться следующие требования:

- Поверхность должна быть ровной, без выступающей арматуры, раковин и трещин. Все отверстия в стенах должны быть заделаны ремонтном составом.

- На поверхности не должно быть цементного молока, масляных пятен и других загрязнений.

- Перед началом выполнения гидроизоляционных работ бетонное основание под гидроизоляцию должно иметь прочность на сжатие не менее 75% от марочной и влажность не более 4% в соответствии с ГОСТ 12730.2-78.

- Работы должны проводиться на сухих, чистых поверхностях при отсутствии атмосферных осадков (или под навесом).

- При оклеивании вертикальных поверхностей соблюдается направление наклеивания снизу вверх.

- Для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых рулонных материалов с основанием все поверхности  должны быть огрунтованы грунтовочными холодными составами (праймерами). Не допускается выполнение работ по нанесению грунтовочного состава одновременно с работами по наплавлению кровельного ковра.

Перекрестная наклейка полотнищ рулонов первого и второго слоев кровли не допускается. В процессе производства изоляционных работ должен быть обеспечен нахлест смежных полотнищ не менее 100 мм (боковой нахлест). Торцевой нахлест рулонов должен составлять 100 мм. Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях должно быть 500 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ кровельного материала должны быть смещены относительно друг друга на 1000 мм.

Для утепления стен подвала и защиты гидроизоляционного слоя от механических повреждений при обратной засыпки применить пенополистирол ППС 25 толщиной 100 мм. Фиксацию плит ППС выполнить при помощи строительной монтажной пены.

Для качественного наплавления материала на основание или на ранее уложенный слой необходимо добиваться небольшого валика битумнополимерного вяжущего в месте соприкосновения материала с поверхностью. Признаком хорошего, правильного прогрева материала является вытекание битумно-полимерного вяжущего из-под боковой кромки материала до 10 мм. Этот валик также является гарантией герметичности нахлеста.

В случае необходимости приостановки работ по укладке битумно-полимерного материала на срок более 14 суток необходимо предусмотреть меры по защите уложенного материала без крупнозернистой посыпки от воздействия УФ-лучей.

В процессе производства работ устанавливается постоянный контроль за соблюдением технологии выполнения отдельных этапов работ. Качество устройства отдельных слоев покрытия устанавливается путем осмотра их поверхности с составлением акта на  скрытые работы после каждого слоя.

Приемка законченных работ сопровождается тщательным осмотром поверхности.

Работы по  устройству оклеечной гидроизоляции должны производиться только при  использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с  «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на  строительных, строительно-монтажных и  ремонтно-строительных работах».

Место производства работ должно быть обеспечено следующими средствами пожаротушения и медицинской помощи:

•  огнетушитель - не менее  2 шт.,

•  ящик с песком емкостью 0,5 м3 – 1 шт.,

•  лопата – 2 шт.,

•  асбестовое полотно – 3 м2,

•  аптечка с набором медикаментов – 1 шт.

Подбор огнетушителей производится по п. 5 Норм пожарной безопасности НПБ 166–97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Типовые узлы.

Общие требования:

- Место выполнения работ: Московская область, Ленинский район,

Городское поселение Горки Ленинские, д. Сапроново.

- Сроки выполнения работ определяются подписанием договора.

- В  ходе окончательной приемки работ предъявляются следующие документы:

•  паспорта на примененные материалы;

•  журнал производства работ;

•  акты скрытых работ.

Гл. специалист ПТС_______________________Лазенин Г. А.