## Slide 1
Презентация к уроку по МДК «Металлургия легких цветных металлов» специальности 22.02.02 «Металлургия цветных металлов» на тему: «Переработка твердых отходов алюминиевого производства»
Автор: преподаватель ГАПОУ БрИМТ Антипина Оксана Анатольевна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Братский индустриально-металлургический техникум»

## Slide 2
Аппараты для получения алюминия
Роль криолита в процессе электролиза
В зависимости от конструкции анода, выделяют три типа электролизеров:
Электролизеры с обожженными анодами
Электролизеры с самообжигающимся анодом и боковым токоподводом
Электролизеры с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом
На ОАО «РУСАЛ Братск» используются электролизеры
с самообжигающимся анодом, верхним токоподводом на силу тока 165 кА
В электролизер поступает:
Электроэнергия
Глинозем
Анодная масса
Вторичный криолит
Фтористый алюминий
Фтористый кальций
В процесса электролиза образуются:
Алюминий-сырец
Угольная пена
Анодные газы
Отработанная футеровка
Солевые шлаки-«пушонка»
Na3AlF6
Криолит представляет собой комплексную соль из фторидов алюминия и натрия, является основным компонентом электролита

## Slide 3
Процесс получения вторичного криолита на ОАО «РУСАЛ Братск»
Процесс получения вторичного криолита из отходов электролизного производства включает в себя:
Производство флотационного криолита;
Производство регенерационного криолита;
Производство фторида кальция.
 | Определяемые элементы, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | F | С | SO4 | К | Fe2O3 | SiO2 | Na | AL | Al2O3 | CaF2 | MgF2 | К.О
Регенерационный криолит | 45.9 | 0.66 | 7.50 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 31.4 | 11.1 |  |  |  | 
Флотационный криолит | 45.9 | 0.21 | 0.03 | 0.2 | 0.34 | 0.16 | 22.2 | 19.0 |  | 6.7 | 0.31 | 
Фторид кальция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.1 |  | 
Вторичный смешанный криолит | 43.7 | 1.10 | 4.10 |  | 0.27 | 0.12 | 26.5 | 15.0 |  | 5.1 | 0.31 | 2.84
Химический состав вторичного криолита, производимого на ОАО «РУСАЛ Братск»

## Slide 4
Флотация - процесс обогащения, заключающийся в разделении ценного сырья и пустой породы, основанный на разной смачиваемости их поверхности.
Для проведения процесса флотации на ОАО «РУСАЛ Братск» применяются механические флотационные машины ФМ-04М.
В качестве флотореагентов используется керосин и сосновое масло.
В качестве катализатора, который имеет щелочную среду - осветленный раствор с углеродными взвесями, который подается в основную стадию с целью увеличения скорости флотации и снижения расхода реагентов.
Процесс флотации ведется в три стадии:
основная
перечистная
контрольная
В каждой стадии процесса флотации получают два продукта: пенный и камерный.
Производство флотационного криолита
Стадия флотации | Продолжительность, мин | Ж:Т | Количество камер, шт
Основная | 8 | (6-8):1 | 10
Перечистная | 8 | (8-10):1 | 8
Контрольная | 8 | (8-10):1 | 6

## Slide 5
Графики зависимостей основных технологических параметров
Chart: Содержание фтора в хвостах флотации
| 54,5 | 57,1 | 59,5 | 61,5 | 63,4
Сод. Fхв.% | 12 | 10 | 8 | 6 | 4
Chart: Выпуск флотационного криолита
| 54,5 | 57,1 | 59,5 | 61,5 | 63,4
 | 24525 | 25695 | 26775 | 27675 | 28530
Продукт | Содержание компонента, %(масс.) |  |  | 
 | F | C | Al | Fe2O3
Исходный | 30,3 | 27,7 | 16,16 | 1,88
Концентрат | 45 | 0,5 | 32 | 0,35
Хвосты | 6 | 88 | 3 | 2,8
Результаты флотации угольной пены, шлама и пыли газоочистки с предварительной отмывкой горячей водой и измельчением в шаровой мельнице

## Slide 6
Преимущества предлагаемой схемы
Классическая схема переработки угольной пены
Предлагаемая схема переработки фторуглеродного сырья

## Slide 7
Аппаратурно-технологическая схема производства флотокриолита

## Slide 8
Аппаратурно-технологическая схема фильтрации и сушки флотокриолита

## Slide 9
Техника безопасности
Опасный фактор | Место возникновения | Способ защиты
Движущиеся элементы оборудования | Дробление, сортировка, классификация, измельчение, флотация, сгущение, фильтрация, сушка | Ограждения, предупреждающие плакаты, механизмы аварийной остановки
Движущийся транспорт | Прием сырья, отходов и отгрузка готовой продукции | Соблюдение скоростного режима движения, дорожная разметка, дорожные знаки
Отлетающие предметы | Дробление, грохочение | Ограждения, предупреждающие плакаты
Опасный уровень напряжения | Всё оборудование цеха, работающее от электрического тока | Заземление, ограждения, предупреждающие плакаты
Вредный фактор | Место возникновения | Действие на организм | Способы защиты
Повышенная температура | Сушка вторичного криолита | Нарушение теплового баланса тела, перегрев организма | Защитные экраны, вентиляция
Повышенный уровень шума и вибрации | Дробление, измельчение, сушка | Работа в условиях сильного шума может вызвать головную боль, ослабление внимания, привести к несчастному случаю. | Регулярная смазка приводов электродвигателей, их частичная звукоизоляция
Недостаточная освещенность рабочей зоны | Флотация | Нарушение зрения, раздражение центральной нервной системы, головные боли | Установка дополнительного осветительного оборудования
Вредные производственные факторы
Опасные производственные факторы

## Slide 10
Показатели | Ед. изм. | Факт
Годовой объем производства | т | 28 080
- число рабочих дней в году | дн | 365
- число рабочих смен в сутки | шт | 2
- продолжительность смены | час | 12
Штатная численность рабочих | чел | 78
Штатная численность ИТР | чел | 5
Всего | чел | 83
Фонд заработной платы | руб. | 39 838 598
Среднемесячная зарплата рабочего | руб. | 38 727,4
Себестоимость 1т криолита | руб. | 5 898,6
Рентабельность | % | 70,9
Срок окупаемости по капитальным вложениям | год | 1

## Slide 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!