Роторные полиры как источник теплового воздействия на пульпу зуба

«Полировка реставрации имеет решающее значение для замедления процессов изменения цвета и старения композита» [4].

Введение. Финишная обработка связана с контурированием, формированием

и сглаживанием реставрации, после финишной обработки выполняется полировка — для получения поверхности с высоким блеском и текстурой, похожей на эмаль.

Также полировка подразумевает сглаживание поверхности для устранения шероховатостей и царапин, вызванных «финишными» инструментами [4].

В отечественной и зарубежной литературе, имеется большое количество данных, указывающих на то, что шероховатость поверхности композитных реставраций влияет не только на их эстетический вид, но и на другие свойства, такие как: степень окрашивания, скопление налета (как следствие воспаление десен и риск развития вторичного кариеса), абразивности, износа реставрации и на тактильные ощущения пациента [3,5,6]. От качества полировки напрямую зависят критерии Рюге (G. Ryge) [1]. Однако, не стоит забывать, что полировка является процессом трения и производит тепло. Избыточное тепло может повлиять на адгезию, а также повредить пульпу [6]. При этом, есть исследования направленные на анализ поведения композита при механических, химических и термических воздействиях, но лишь немногие рассматривали влияние на пульпу зуба тепла, возникающего во время финишной обработки и полировки композитов [3].

Цель исследования. Сравнить степень нагревания поверхности композита при

полировке разными системами полиров. Выявить связь между материалом полира и степенью нагрева композита.

Материалы и методы.  В исследовании был использован гибридный композит.

Системы полиров на уретановом связующем: «Enforce Pin»; «Diamond Sun»

— Kagayaki. Россия. Системы полиров на силиконовом связующем: «Ensmart Pin»; «Diamond Moon»; «StarFlex septum» — Kagayaki. Россия. Тепловизор: «Testo 875-1» — Testo. Германия. Была проведена полировка предварительно изготовленных образцов (дентин, эмаль, режущий край, прозрачный) с использованием выше описанных систем. Скорость оборотов при полировке, была в пределах рекомендованной производителем. В процессе полировки, с помощью тепловизора, измеряли температуру поверхности композита, фиксируя средний и максимальный показатели.

Результаты. «Enforce Pin» (уретан) 3.000-5000 об/мин.

Максимальная температура нагрева для образцов: дентин, эмаль, прозрачный— составила 35 градусов, режущий край — 40 градусов.

«Ensmart Pin» (силикон) 3.000-5000 об/мин. Максимальная температура нагрева для образцов: дентин, эмаль, прозрачный — составила 35 градусов, режущий край — 45 градусов. При полировке прозрачного слоя, на поверхности образца появились следы полира.

«Diamond Sun» (уретан) 3.000-5000 об/мин. Максимальная температура 35 градусов. «Diamond Moon» (силикон) 6.000-12.000 об/мин — температура 40 и 45 градусов соответственно. «StarFlex septum» (силикон) 8.000 -12.000 об/мин — температура 30 и 40 градусов соответственно.

Выводы. Несмотря на низкую скорость вращения для систем «Enforce Pin»,

Ensmart Pin», «Diamond Sun» (3.000-5.000 об/мин) были получены разные температурные показатели для полиров на уретановом и силиконовом связующем. Для уретана температура нагрева была меньше, как и заявлено производителем. При полировке «Diamond Moon» (6.000 -12.000 об/мин) на более высокой скорости вращения, в отличии от других систем, температура была выше, но не превысила 45 градусов. Для «StarFlex septum» (8.000 -12.000 об/мин) температура не превысила 40 градусов. Несмотря на одинаковую скорость вращения и относительно схожий состав (силикон) температура для «StarFlex septum» была ниже, чем у «Diamond Moon». Возможно дело в упрочненном силиконе в системе «StarFlex septum» и в форме полира. Существенного влияния абразивности полира на температуру образца, во всех рассмотренных системах, зафиксировано не было. Независимо от полировочной системы и скорости вращения, температурные показатели у образца «Режущий край» были выше,чем у остальных. Это указывает на то, что температура нагрева поверхности может зависеть не только от скорости вращения и материала полира, но и от состава композита.

Литература

- Минимально инвазивное лечение дефекта эмали у пациентов молодого возраста// Кочурова Е.В., Кудасова Е.О., Рисованная О.Н., Сеферян К.Г., Полякова О.Л.// Клиническая стоматология. 2024. – Т. 27. – № 3. – С. 155-160;

- Реализация принципов онкологической настороженности в лечении пациентов с патологическими процессами слизистой оболочки рта// Решетов И.В., Николенко В.Н., Кочурова Е.В., Ижнина Е.В., Панферова О.И., Зотов А.В.// Head and Neck –  2024. – Т. 12. – № 2. – С. 97-105;

- A Finite Element Method Study on a Simulation of the Thermal Behaviour of Four Methods for the Restoration of Class II Cavities //Adela Nicoleta Staicu, Mihaela Jana T.// Journal of Functional Biomaterials. – 2024. –  Т.15. – № 4 – С. 2-22;

- Effect of Polishing Systems on the Surface Roughness and Color Stability of Aged and Stained Bulk-Fill Resin Composites //Ayşem Aktu, Nuran Ulusoy //Materials. – 2024 –Т.17. – № 14 – С.1-15;

- Heat generated during dental treatments afecting intrapulpal temperature: a review//Xin Er Lau.Xiaoyun Liu.Helene Chua // Clinical Oral Investigations – 2023. – Т.27 –  С. 2277–2297;

- Polishing systems for modern aesthetic dental materials: a narrative review//Adil Khan,Nicholas Hodson // British Dental Journal – 2024.– Т.237. –№ 8.– С. 607–613.